## Slide 1
场景 | 物理成因/挑战 | 数值/量级（文中给出） | 对传统方法的影响 | 常见权衡/后果
逻辑器件（FinFET/GAA 等）尺度极限 | 近场效应显著、衍射极限、表面粗糙散射、反射谱振荡周期极密 | CD 逼近 5 nm；衍射极限 ~200 nm（可见光）；1 nm 厚度变化→反射率变化 <0.1%；ALD 粗糙 RMS ~0.2 nm；需 sub-Å 精度 | TMM/RCWA 迭代易陷局部极小；SNR 下降、对噪声极敏感 | 速度慢、误差大；必须更强先验/正则或改为学习型反演
功率/RF（SiC/GaN）大节距 | 大周期导致衍射级数指数上升；各向异性要求矢量电磁 | 周期μm~数十 μm；衍射级数 ±100 阶；内存 >10 GB；单仿真秒→小时；EMT 误差可 ~5% | 严格电磁仿真不可实时；优化难收敛、耗时且易局部最优 | 退而用简化模型（EMT/标量）→牺牲精度换速度
存储（3D NAND）HAR 衰减 | 深孔多次反射+吸收致底部信号指数衰减；参数强耦合（锥度/深度/n,k） | 层数 >200；HAR >50:1（~100:1）；底部光强衰减 >10⁴；AR>40:1 时底部厚度误差 >5 nm；EUV 误差可 >15% | 底部层难以可测；干涉谱振荡倍增/四倍；传统模型难解耦 | 即便上 EUV 也受限于相位衰减/成本/穿透性，工程上难以普适

## Slide 2
方法 / 作者 | 核心思想 | 实现流程 | 性能提升 | 优点 | 局限
Mudide et al. [27] | ANN 前向代理 + MME反演 | RCWA生成 → 训练ANN → 冻结权重 → 梯度反演 | 全片倾角：小时 → 秒；梯度计算1000×加速 | 非破坏、在线 DRIE 后测量、参数扫频快 | 依赖 RCWA 数据；侧壁粗糙等未建模因素会传误差；高维输出训练时间长
Liu et al. [28] | PCA降维 + NN代理 + LM迭代 | PCA 1455→204维 → NN拟合 → LM反演 | 30×提速；噪声下误差比 E2E DNN 减10× | 抗噪强、训练需求小、泛化更稳 | PCA失真风险；迭代受初值影响、易陷局部最优
Meng et al. [29] | NN代理用于 DBSA灵敏度分析 | PAWN+NN → LHD采样 → 多参数灵敏度 | 8+参数耦合分析；指导光谱测角优化 | 可捕获非线性耦合、指导实验策略 | 10⁴样本，34h预计算；噪声放大，需数据清洗
整体趋势 | 代理模型取代 RCWA 加速计量 | 前向替代 + 反演校正 | 秒级参数提取，MAE < 0.1 nm | 快、准、省库、能工业化 | 高维训练难、域外泛化仍是核心难题

## Slide 3
类别 | 特点 | 技术亮点 | 成果 | 典型工作
早期逆向网络 | 少量光谱特征 → CD | 使用有限散射效率输入 | 初步验证可行性 | Wei et al. [35]
现代深度网络 | 全谱/全穆勒矩阵输入 | CNN / ResNet，全光谱学习 | 135× 加速；CD误差<5nm，偏差<3% | Fu et al. [36], Sabbagh et al. [37]
统计+R&R验证 | 工业计量可靠性证明 | Gage R&R > SEM | 工业计量质量超越 SEM | Bahrenberg [38]
材料与薄膜反演 | ANN 反演多参数材料特性 | 多目标回归 | 0.3%体积分数误差；4.8nm厚度误差 | Kfoury [42]
模板自由结构重建 | SGNN + 草图引导 | 光谱 → 轮廓，无模板 | 未知结构泛化强 | Liu et al. [44]
工业过程监控 | OES+光谱 → 工艺参数 | 工艺信号融合 | 预测刻蚀速率、缺陷、SWA | [45–55]

## Slide 4
目标参数 | 核心算法与模型 | 结果与讨论 | 局限性
纳米结构轮廓 [44] | 草图引导神经网络（SGNN）结合通用轮廓模型，CNN架构，并加入轮廓平滑模块 | SGNN 对矩形/梯形光栅实现 MAE < 1.5 nm；实验对比显示 MSE 低至 1.32 × 10⁻³，相比传统非线性回归和深度学习模型具有更强泛化能力 | 通用轮廓模型仍受参数化约束，无法完全描述纳米制造中无限多样的几何形态
本地关键尺寸均匀性（LCDU）、临界尺寸（CD）[45] | PCA + 监督学习，以 CD-SEM 数据作为参考 | 对 44 nm pitch EUV 通孔结构，LCDU 与 CD-SEM 对比 R² > 0.92，吞吐量提升 40%；支持刻蚀前/后过程对比 | 在极端曝光/焦深条件下对缺陷噪声敏感；CD-SEM 样本量小可能导致统计偏差
金属线电阻、电容 [46] | MLP 与传统 OCD 模型结合，基于 IMEC N14 工艺数据训练，实现光谱-电性能映射 | 电阻预测 R² = 0.93，电容预测 R² = 0.97，比传统 RCWA 模型精度提升 20%；揭示 spacer 厚度与缺陷密度相关性 | 依赖后端电性测试数据标注；对新材料体系的泛化能力有限
通孔倾角（Tilt-X, Tilt-Y）[47] | MLP + Mueller矩阵分析 + PCA，对45片晶圆光谱数据训练 | 倾角测量与 HV-SEM 对比 R² > 0.92，3σ精度 < 1.2 nm，实现 inline 3D NAND 刻蚀监控吞吐提升 40% | 高纵深结构中光学信号受侧壁遮挡影响，极端倾角时偏差增加
SiGe 点状缺陷密度与垂向位置 [48] | 随机森林 / 神经网络，融合散射光谱与 CD-SEM / TEM 图像特征 | 面向 GAA 多桥通道结构，缺陷密度预测准确率 > 95%；能解析 spacer 厚度与垂向缺陷分布关系（如 40% 缺陷集中于硬掩膜下方） | 对 <10 nm 缺陷的光谱特征提取受限；需高分辨 TEM 标注数据
CD、线边粗糙度（LER）[49] | 基于 Nova SpectraProbe，Mueller矩阵不对称特征 + ML 回归 | EUV 光刻 32–40 nm pitch 样品，CD 和 LER 与 AFM/CD-SEM 对比 R² = 0.995/0.87；单次测量替代传统四步流程 | 光谱信噪比限制导致 <2 nm 粗糙度测量误差增加
合金成分（如 AuₓAg₁₋ₓ）[50] | MLP，108 维椭偏参数 Ψ/Δ 输入，10节点隐藏层；训练集含30对 EDX 数据 | Au-Ag 合金成分测量 R² = 0.92；空间分辨率达 0.6 mm，可识别成分梯度 | 数据量少（仅30对样本）；三元体系（如 Au-Ag-Cu）需重新建模
缺陷类型识别 [51] | 半解析散射模型（TIS理论）+ MLP，121维光谱输入，10节点隐藏层 | 界面缺陷 MAE < 0.5 nm；MLP预测基底缺陷 R² = 0.993；推理时间 0.46 ms/次（比库搜索节省成千上万次RCWA计算） | 半解析模型不适用复杂埋层缺陷；MLP 对非正弦型基底缺陷泛化性能较弱
光栅轮廓类型分类 [52] | MLP，36维光谱强度(Is/Ic)输入，二元编码分类输出 | 对周期 2 μm 光栅分类准确率 > 96%；辅助光谱模型选择（如梯形模型可将MSE降低40%） | 仅支持二分类，无法处理混合形貌（例如梯形+圆角）